附件1

样品制备：比对样品为通用硅酸盐水泥，各检测机构收到比对样品后应用0.9mm方孔筛过筛。

检验方法：

| 比对试验样品 | 比对试验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 普通硅酸盐 水泥 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法GB/8074-2008 |
|  | 标准稠度用水量、凝结时间 | GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 |
|  | 水泥胶砂强度（3天强度、28天强度） | GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法》 |