附件：

1.样品制备：各比对单位再进行试验前，先将比对样品用0.9mm方孔筛过筛。

2.比对试验项目和检验方法

| 比对试验样品 | 比对试验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法GB/8074-2008 |
|  | 标准稠度用水量、凝结时间 | GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 |
|  | 水泥胶砂强度（3天强度、28天强度） | GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法》 |
|  | 水泥烧失量、三氧化硫 | GB/T176-2008《水泥化学分析方法》中（基准法） |