附件2：

混凝土外加剂检测能力比对作业指导书

一、检验依据

1. 《混凝土外加剂》GB/8076-2008

2.《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/8077-2012

二、试验用原材料

1. 基准水泥:检验混凝土外加剂性能的专用水泥。

2. 标准砂：水泥胶砂强度检验用ISO标准砂。

3. 试验用水：混凝土外加剂含固量、PH值、氯离子含量试验采用蒸馏水；减水率、凝结时间差试验用水符合JGJ63混凝土用水标准要求。

三、试验方法

1. 混凝土外加剂的含固量试验方法按《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/8077-2012标准中§5节进行。

2. 混凝土外加剂的PH值试验方法按《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/8077-2012标准中§9节进行。

3. 混凝土外加剂的氯离子含量试验方法按《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/8077-2012标准中§11节进行。

4. 减水率试验方法按《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/8077-2012标准中§14节进行。(其中外加剂掺量:为水泥用量的2.0%)

5. 凝结时间差试验方法按《混凝土外加剂》GB/8076-2008标准中§6.5.5节进行，只做初凝。(其中水泥胶砂比为：1:3；外加剂掺量：为水泥用量的2.0%；基准胶砂流动度和掺外加剂的胶砂流动度为180±5m